## Slide 1
20.1 Elementos metálicos: estado natural. Obtención de metales.
Reducción de óxidos metálicos: diagramas de Ellingham.
Reducción con carbón. Metalotermias. Electrólisis.
20.2 Elementos no metálicos: estado natural y preparación. Obtención de hidrógeno, halógenos, azufre, fósforo y silicio.
Tema 20: Obtención de los elementos

## Slide 2
Mn+
M
REDUCCIÓN
A partir de una disolución acuosa del compuesto del metal
PROCESOS HIDROMETALÚRGICOS
“Los potenciales de reducción nos informan sobre el reductor a utilizar”
PROCESOS PIROMETALÚRGICOS
ΔG f
0
Vía seca, en ausencia de disolvente y a T elevadas
20.1. Obtención de metales
Cuanto más negativa ΔGf
0
Más estable y más difícil de reducir es el óxido
Menos estable y más fácil de reducir es el óxido
Cuanto menos negativa ΔGf
0
Notes: Por supuesto, el oro se encuentra en la naturaleza en estado nativo, por lo que en esta transparencia resulta pertinente decir que, antes del proceso hidrometarlúrgico de reducción de la disolución acuosa del complejo de oro (dicianuroaurato(I) de sodio), se produce la oxidación del oro elemental. Pero no es necesario poner absolutamente todo en la transparencia. Conviene que el alumno se acostumbre a apuntar alguna cosa de vez en cuando, como dicho proceso de oxidación.

## Slide 3
ΔG0
(KJ/mol O2)
T
Ag2O
CuO
CO CO2
ZnO
FeO
C CO2
C CO
SiO2
TiO2
Al2O3
MgO
CaO
Diagrama de Ellingham
H2O

## Slide 4
ΔG = ΔH - T ΔS
0
0
0
(1) Las pendientes son positivas y son semejantes para todos los óxidos metálicos
M y MxOy son sólidos
hay un aumento de orden
ΔSf
0
< 0
Entropía de los sólidos ≈ 0
ΔSf
0
se debe a la condensación
de 1 mol de O2 en todos los casos
(2) Cuando se produce un cambio de fase
hay un cambio en la pendiente
0
ΔGf
0
(KJ/mol O2)
T
ΔHf
0
tg α=
ΔSf
0
(3) Excepciones destacadas a la variación de ΔGf frente a T
0
ΔSf
0
≈ 0
T
ΔGf
0
CO2
2 CO
710ºC
ΔSf
0
>0
Observaciones destacadas en el diagrama de Ellingham

## Slide 5
(1) Facilidad de reducir un óxido metálico para obtener el metal
(2) Reductor a utilizar
“Un óxido puede ser reducido por los elementos cuyos óxidos se encuentren por debajo de él en el diagrama”
ΔG
0
=
ΔGf
0
(RO) ─
ΔGf
0
(MO)
(3) Al aumentar T
aumenta
ΔGf
0
A una Tc determinada
ΔGf
0
= 0
A T > TC
ΔGf
0
0
MO
RO
T
MO2
TC
Valores más negativos
Óxidos más fáciles de reducir
Óxidos más difíciles de reducir
Información del diagrama de Ellingham

## Slide 6
(1) Hidrógeno.
Poder reductor bastante limitado
(el H2O está bastante alta en el diagrama)
Inconvenientes: Muchos metales reaccionan con H2 formando hidruros
(2) Carbono.
Agente reductor más eficaz que el H2 a T > 600ºC
T < 710ºC
T > 710ºC
T < 710ºC
En el sistema C/O2 , el agente reductor es:
T < 710ºC
CO
T > 710ºC
C
T
ΔGf
0
2C + O2 2CO
710ºC
2CO + O2
2CO2
C + O2 CO2
Posibles reductores

## Slide 7
CARBOTERMIAS
Inconvenientes:
Necesidad de utilizar, en algunos casos, T excesivamente altas
A T altas, algunos metales reaccionan con C formando carburos
Excepto los metales más activos (grupo 1, 2 y Al), todos los demás pueden obtenerse por reducción con C a T no muy elevadas (< 2000ºC)
Ejemplo: obtención de hierro bruto o arrabio en un alto horno
obtención de silicio en un horno eléctrico
(3) Metales activos: Al, alcalinos o alcalino-térreos
METALOTERMIAS
ΔGf
0
0
MO
Al2O3
T
ΔHt
0
MO + Al M + Al2O3
ΔHr
0
< 0
Aluminotermias

## Slide 8
Minerales de hierro
Magnetita (Fe3O4), Oligisto (Fe2O3)
Fundentes
(CaO ó CaCO3)
Coque
90-95% C
SiO2 + CaO CaSiO3
aire
escoria
hierro
400ºC
800ºC
1000ºC
1800ºC
1800ºC
T
ΔGf
0
710ºC
2C 2CO
C CO2
Fe3O4 Fe2O3
FeO Fe3O4
2CO
2CO2
Fe FeO
Obtención de hierro bruto o arrabio. Carbotermia pura
2 Fe2O3 + 3 C → 4 Fe + 3 CO2
SiO2 (s) + CaO (s) → CaSiO3 (l)

## Slide 9
Horno eléctrico
T
ΔGf
0
710ºC
2C 2CO
C CO2
2CO
2CO2
Fe FeO
Si SiO2
1500ºC
Purificación de Silicio:
transformando el silicio crudo a compuestos volátiles (SiCl4 ó SiHCl3)
M= Mg ó Zn
P.F. (Si)= 1400ºC
Zona fundida
Bobina de radiofrecuencia
Crisol de cuarzo
Lingote
de silicio
impurezas
Avance de la bobina
Obtención de silicio. Carbotermia (electrotermia)

## Slide 10
NaCl
Cloro
Sodio fundido
NaCl y CaCl2 fundidos
Ánodo de grafito
Cátodo de acero
(forma de anillo)
Rejilla
CELDA DOWNS
Electrolito: NaCl / CaCl2
Cátodo:
Ánodo:
T > 600ºC
Obtención de sodio. Electrolisis

## Slide 11
Electrolito: Al2O3 disuelto en criolita (Na3AlF6) fundida (950 ºC)
Ánodo de carbón
Aluminio fundido
Criolita y alúmina fundidas
Cátodo de acero
T ≈ 1000ºC
Cátodo:
Ánodo:
Obtención de aluminio. Electrolisis

## Slide 12
CuSO4 + H2SO4
Ánodo:
Cátodo:
Barros anódicos: Pt, Ag, Au
Purificación de cobre impuro (blister). Electrolisis

## Slide 13
Resumen: Obtención de metales

## Slide 14
Destilación fraccionada del aire líquido
Fracción ligera
N2
Ne ( 2%)
He ( 0,75%)
H2
Enfriamiento (-N2)
Ne
He
Fracción pesada
O2
Ar
Kr
Xe
- O2
Ar
Kr
Xe
Ar
Kr
Xe
Ar
Kr
Ne
He
Obtención de gases nobles, oxígeno y nitrógeno
% volumen Pto ebullición (ºC)
N2 78,08 -195,8
O2 20,95 -183,1
Ar 0,934 -186,0
CO2 0,025-0,050 -78,4 (sublima)
Ne 0,0015 -246,0
H2 0,0010 -253,0
He 0,00052 -269,0
Kr 0,00011 -153,6
Xe 0,000009 -108,1
Tabla 5.1. Composición del aire (seco)
20.2. Obtención de no metales

## Slide 15
(2) Conversión de metano u otros hidrocarburos ligeros con vapor de agua
(1) A partir de combustibles fósiles
T
ΔGf
0
2C + O2 2CO
710ºC
2CO + O2
2CO2
C + O2 CO2
2H2O
H = 130 KJ/mol
H = - 42 KJ/mol
H = 209 KJ/mol
(3) Pirólisis de hidrocarburos (cracking térmico o catalítico)
C8H18 2 C4H8 + H2

Obtención de hidrógeno

## Slide 16
(4) Electrolisis del agua
Diafragma de asbesto
20- 30 % KOH
Temperatura: 80 - 85 ºC
Voltaje: 1,8 - 2,2 V (teórico 1,24 V)
(5) Laboratorio: Metales activos con ácidos diluidos
Zn(s) + 2 HCl(aq) ZnCl2(aq) + H2 (g)
H2
1/2 O2
H2O(l) H2(g) + ½ O2(g)
electricidad
Cátodo: 2 H2O + 2 e- H2 + 2 OH-
Ánodo: 2 OH- H2O + 1/2 O2 + 2 e-
H2O H2 + 1/2 O2
Obtención de hidrógeno

## Slide 17
Minerales de flúor:
Fluorita (CaF2)
Fluoroapatito (Ca5(PO4)3F)
Fuentes naturales de cloro, bromo y yodo:
Agua del mar
Salmueras
NaIO3
NaX
E0 (X2/X-)
2,85 V
1,36 V
1,06 V
0,54 V
X2
F2
Cl2
Br2
I2
Electrolisis
Oxidación química
Flúor y cloro son razonablemente abundantes
Bromo y yodo son bastante escasos
Obtención de halógenos

## Slide 18
Ánodo de carbón
(+)
(-)
Cátodo de acero
F2
H2
HF
H2
Electrolito: HF / KF fundido
Temp. trabajo ≈ 100ºC
Cátodo:
Ánodo:
Dificultades:
F2 es extremadamente reactivo
HF es muy corrosivo y tóxico
E0(O2/H2O)= 1,23 V
Medio anhidro,
Obtención de flúor (Moissan, 1886)

## Slide 19
(1) A partir de disoluciones acuosas de NaCl
2 NaCl (ac) + 2 H2O Cl2 + H2 + 2 NaOH (ac)
1.a.- Método del diafragma
Separación ánodo/cátodo: asbesto DE = 3 V
1.b.- Método de la membrana
Separación ánodo/cátodo: polímero fluorado
con sustituyentes aniónicos (-COO-, -SO3-) DE = 3 - 3,8 V
1.c.- Método del cátodo de mercurio
Celda de electrolisis + celda de descomposición de la amalgama
DE = 4 - 4,5 V
(2) A partir de NaCl fundido (método Downs, obtención de sodio)
Electrolito: NaCl 60% + CaCl2 40%
2NaCl(l) Cl2(g) + 2Na(l)
Obtención de cloro (electrolisis)

## Slide 20
Cl2
H2
Membrana
Na+
Alimentación de salmuera
NaOH(ac) diluida
NaOH(ac) 35%
Cátodo(-)
Ánodo(+)
Cátodo(-)
Ánodo(+)
H2
Cl2
salmuera
NaOH(ac)
Diafragma de asbesto
Cátodo:
Ánodo:
Método del diafragma
Método de la membrana
E (H2O/H2) = - 0,413 V (pH = 7)
E0 (Na+/Na) = - 2,71 V
E0 (Cl2/Cl-) = 1,36 V
E (O2/H2O) = 0,82 V (pH = 7)
lenta

## Slide 21
Celda de electrolisis
2 Cl- Cl2 + 2 e-
Ánodo (Ti, acero recubierto de Ti)
Cátodo (Hg)
2 Na+ + 2e- 2 NaHgn
(n = 70-80)
2 Hgn
NaCl
Cloro
ánodo
Amalgama
Na-Hg
NaHg
Na+
Cl-
Cl2
Desechos
de disol. de
NaCl
Cl2
NaCl
mercurio
amalgama
de Na
grafito
NaOH 50%
H2O
H2
Método del cátodo de mercurio
2 H2O + 2 e- H2 + 2 OH-
2 NaHgn - 2e - 2 Na+ + 2 Hgn
Celda de descomposición de la amalgama (rellena de grafito)

## Slide 22
(1) A partir del NaI presente en las cenizas de calcinación de algas
(2) A partir del NaIO3
NaNO3, NaIO3
SiO2, Mat. orgánica
H2O
NaNO3 (ac)
NaIO3(ac)
SiO2, mat.orgánica (s)
NaIO3(ac)
NaNO3(s)
Concent.
5/6
1/6
Obtención de iodo
Obtención de bromo

## Slide 23
1. Método FRASCH
Punto fusión azufre = 119 ºC
2. Método CLAUS
CH4 (g)
H2S (g)
+ : B (ac)
HS-(ac) + BH+(ac)
-CH4
2 H2S(g) + 3 O2 (g) 2 SO2(g) + 2 H2O(g)
H = - 556 kJ/mol
3. A partir de piritas (calentamiento sin aire)
FeS2(s) FeS (s) + S (g)

4 H2S(g) + 2 SO2 (g) 6 S(s) + 4 H2O(g)
H = - 234 kJ/mol
bauxita
220ºC
Aire a presión
Agua sobrecalentada
Azufre líquido
Roca que contiene azufre
Azufre líquido
Obtención de azufre

## Slide 24
Estado natural:
Ca3(PO4)2, Ca5(PO4)3X X=F ó OH
Obtención:
Reducción de roca fosfática con coque en un horno eléctrico ( 1500 ºC) en presencia de sílice.
Electrodos
Escoria
Aislante
Vapores de fósforo blanco
alimentación
Obtención de fósforo

## Slide 25
Método Acheson
Ausencia de aire
Más de 24 h
Coque de petróleo
Arena
Varillas de carbono
Obtención de grafito

## Slide 26
Resumen: Obtención de no metales