Práctica

Métodos rápidos de análisis mediante técnicas láser

1.- Objetivo

Estudiar como afectan los diferentes parámetros instrumentales en un sistema LIBS.

2.- Instrumentación

Láser Nd-YAG-SkiBigLaser

Espectrógrafo con sistema de detección CCD.

3.- Procedimiento

Encender el sistema láser y esperar hasta que se alcance la temperatura óptima de trabajo. Evaluar, sobre una muestra de aluminio, los diferentes parámetros:

- Energía láser.

- Tiempo de retraso de la medida

- Tiempo de integración

- Ganancia

Proponer las condiciones óptimas para la muestra estudiada, Por ejemplo, el estudio de la función señal/ruido.

4. ANÁLISIS DE MONEDAS MEDIANTE ESPECTROMETRIA DE PLASMA INDUCIDO POR LÁSER

Identificación de monedas de euro mediante dos métodos de análisis:

- Identificación de líneas de emisión de elementos presentes en las muestras y posterior cálculo de ratios de diferentes ratio de intensidades.

- Métodos de correlación tanto lineal como de rangos. (sólo en el equipo con cámara para análisis LIBS)

4.1.- Análisis mediante la utilización de líneas espectrales

i) Realizar 5 determinaciones de cada moneda. En el caso de las monedas de 1 y 2 euros, cinco determinaciones en el interior y otras cinco en el exterior.

ii) Identificación de líneas de emisión.

iii) Análisis cualitativo de las monedas.

iv) Determinación de aquellos ratios de intensidades que se consideren más apropiados.

Tratamiento de los datos, calcular la respuesta media de los ratios y su % RSD. Comparar entre monedas.

4.2.- Análisis mediante métodos de correlación.

i) Obtención de un espectro LIBS de cada moneda.

ii) Creación de librerías espectrales

iii) Verificación del sistema.

Recordatorio: Latón es una aleación de cobre y zinc.